【별표 2】

건설공사 품질시험기준(제8조제1항 관련)

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별		시험종목			시험방법	시험빈도	비고
성토용 흙		함수비			KS F 2306	·토취장마다 ·재질변화시마다
		입도			KS F 2302
		세립토 비율			KS F 2309
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		노상토지지력비(CBR)			KS F 2320
		다짐			KS F 2312
		유기물 함량			KS F 2104	·필요시
		토질조사			보링 등
		투수			KS F 2322	·토취장마다 ·재질변화시마다	·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토 ·공종에 따라
		직접전단			KS F 2343
		3축압축			KS F 2346
터파기		토질조사			보링 등	·필요시
		지지력	확대기초		KS F 2444	·필요시
			말뚝 기초	정재하	KS F 2445	·전체 말뚝 수량의 1% 이상(말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1개)을 실시 ·교량하부구조는 말뚝 250개당 1회 또는 구조물별로 1회 실시 ·건축구조기준을 따른 경우는 전체 말뚝개수의 1% 이상(말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1개) 실시하거나 구조물별로 1회 실시	동재하시험을 선택적으로 적용
				동재하	KS F 2591	·전체 말뚝 개수의 1 % 이상(말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1개)
				양방향 재하	KS F 7003	·공사시방서에 따름
지반조사 (연약지반등)		토질조사			보링 등	·1개지구마다 3개소 이상
		함수비			KS F 2306
		입도			KS F 2302
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		세립토 비율			KS F 2309
		흙의 압밀시험			KS F 2316	·보링개소마다
		1축 압축강도			KS F 2314
		3축 압축시험			KS F 2346
		표준관입시험			KS F 2307
		흙의 투수시험			KS F 2322	·필요시
		점성토의 현장베인전단시험			KS F 2342
		압밀배수조건하의 직접전단시험			KS F 2343
		동적콘관입시험			KS F 2592
		유기물 함량			KS F 2104
되메우기 및 구조물 뒷채움		다짐			KS F 2312	·재질 변화시마다
		현장밀도			KS F 2311	·독립구조물 : 개소별 3층마다 ·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다 ·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다
		평판재하			KS F 2310	·현장밀도시험불가능시
		입도			KS F 2302	·토질변화시마다
		함수비			KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·현장밀도시험의 빈도
말뚝	콘크리트 널말뚝 (KS F 4208)	겉모양 및 모양			KS F 4208	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		치수
		굽힘강도
	원심력 콘크리트 말뚝 (KS F 4301)	겉모양 및 모양			KS F 4301	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		철근의 배치
	프리텐션 방식 원심력PC 말뚝 (KS F 4303)	겉모양 및 모양			KS F 4303	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근배치
	프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝 (KS F 4306)	겉모양 및 모양			KS F 4306	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		몸체의 축력 휨강도
		몸체의 전단 강도
		PC강재 및 철근 배치
	프리텐션 방식 진동PC말뚝 (KS F 4307)	겉모양 및 모양			KS F 4307	·제조회사마다 ·200개마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근 배치
	강관말뚝 (KS F 4602)	화학성분			KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다
		모양,치수,질량
		인장시험			KS B 0802
		편평시험			KS F 4602
		용접부의 비파괴검사			KS B 0845 또는 KS B 0817	·10이음당 1회
	H형강 말뚝 (KS F 4603)	화학성분			KS F 4603	·제조회사마다 ·200개마다
		탄소당량
		항복점 또는 항복강도,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		샤르피 흡수에너지			KS B 0810
		모양,치수,질량			KS F 4603
	열간 압연강 널말뚝 (KS F 4604)	화학성분			KS F 4604	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		이음인장강도(직선형 강 널말뚝)
		모양,치수, 단위질량			KS F 4604
샌드매트 및 샌드드레인용 모래		투수계수			KS F 2322	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	D15, D85는 입경가적곡선에서 통과백분율이 15%, 85%에 해당되는 입경을 말함.
		0.08밀리미터 통과량			KS F 2502
		D15			KS F 2502
		D85			KS F 2502
케이슨 채움재용 철강슬래그 (KS F 2579)		겉모양			KS F 2579	· 제조회사별 · 케이슨 1개마다
		발색판정 (고로슬래그 사용시)			KS F 2535
		수침팽창비 (제강슬래그 사용시)			KS F 2580
		입도			KS F 2502
		표건밀도			KS F 2503
		단위용적질량			KS F 2505
		수중단위용적질량

나. 철근콘크리트공사

종별	시험종목					시험방법	시험빈도	비고
콘크리트용 골재 (KS F 2527)	절대 건조 밀도 및 흡수율					KS F 2503, 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	순환골재 포함
	입도, 조립률					KS F 2502,2527
	0.08밀리미터 체 통과량					KS F 2511
	입자모양판정 실적률					KS F 2505
	굵은 골재의 마모율					KS F 2508
	알칼리 골재 반응					KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	석탄 및 갈탄 함유량					KS F 2513	·골재원마다 ·1년 1회 이상
	안정성					KS F 2507	·골재원마다 ·1년 1회 이상
	염화물 함유량					KS F 2515	·공급회사별 ·1일 3회이상	바다모래인 경우
	잔골재의 표면수량					KS F 2509	·1일 1회이상
콘크리트용 순환골재 (KS F 2573)
	<삭 제>
도자기질 타일시멘트 (KS L 1592)	위치교정도					KS L 1592	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	개방시간
	압축강도
	흡수율
	전단접착강도
	길이변화율
	보수율
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)					KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시	실내에 시공되는 타일 시멘트 2종에 한함.
포틀랜드 시멘트 (KS L 5201)	화학성분					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때	수화열의 경우 1,3,5종은 제외
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결 시간					KS L 5108
	압축강도					KS L 5105
	수화열					KS L 5121
백색 포틀랜드 시멘트 (KS L 5204)	화학분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
	백색도					KS L 5113
고로 슬래그 시멘트 (KS L 5210)	화학 분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
메이슨리 시멘트 (KS L 5219)	분말도					KS L 5112	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L ISO 9597
	압축강도					KS L 5219
	모르타르 공기량
	보수성
	오염
플라이애시 시멘트 (KS L 5211)	비표면적					KS L 5106	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결					KS L ISO 9597
	안정도					KS L 5107또는 KS L ISO 9597
	압축 강도					KS L ISO 679
	화학성분					KS L 5120
포틀랜드 포졸란 시멘트 (KS L 5401)	화학분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	비표면적					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
물 (수질검사)	현탁 물질의 양					KS F 4009 부속서 A,B	·음용수가 아닌 경우 ·취수원이 달라질 때마다 ·수질변화시	상수돗물 이외의 물
	용해성 증발 잔류물의 양
	염소이온량
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	염소이온량							회수수
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	슬러지수의 농도						· 생산개시전 일 1회 이상
콘크리트용 화학혼화제 (KS F 2560)	감수율					KS F 2560	·제조회사별 ·제품규격별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다	동결융해시험 및 길이 변화 시험은 필요시
	블리딩양의 비					KS F 2414
	응결시간의 차					KS F 2560
	압축강도의 비					KS F 2405
	길이변화비					KS F 2424
	동결융해에 대한 저항성					KS F 2456
	경시변화량					KS F 2560
	전체 알칼리량					KS I 3206 또는 KS F 2560
	적외선 흡수스펙트럼					KS M 0024
철근콘크리트용 방청제 (KS F 2561)	부식상황					KS F 2561	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	방청률
	콘크리트의 응결시간차
	콘크리트의 압축강도비
콘크리트 양생용 액상피막 형성제 (KS F 2540)	피막의 성질					KS F 2540	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	컨시스턴시
	저장안정도
	건조시간
	습기유지
콘크리트용 팽창재 (KS F 2562)	산화마그네슘, 강열감량					KS L 5120	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적					KS L 5207
	1.2밀리미터체 잔류율					KS F 2562
	응결					KS L 5207
	팽창성(길이변화율)					KS F 2562
	압축강도					KS F 2562
콘크리트 혼입용 방수재 (KS F 4926)	응결 시간 차					KS F 4926	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	경시변화에 따른 공기량변화
	길이 변화율
	동결 융해에 대한 저항성
	탄산화 깊이비
	압축 강도비
	물흡수 계수비
	투수비
	염소이온 침투깊이
숏크리트용 급결제 (KS F 2782)	압축강도					KS F 2782	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	응결시간
콘크리트용 강섬유 (KS F 2564)	치수(형상비, 허용오차)					KS F 2564	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장강도					KS F 2565
	분산성					KS F 2564
	굽힘정도
플라이 애시 (KS L 5405)	이산화규소					KS L 5405	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	수분
	강열 감량
	밀도					KS L 5110
	분말도					KS L 5405
	플로값 비
	활성도 지수
콘크리트용 고로슬래그 미분말 (KS F 2563)	밀도					KS L 5110	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적					KS L 5106
	활성도 지수					KS F 2563 부속서 A
	플로값 비
	산화마그네슘(MgO)					KS L 5120
	삼산화황 정량방법(SO3)
	강열 감량
	염화물 이온					KS F 2515
콘크리트용 실리카 퓸 (KS F 2567)	비표면적					KS A 0094	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	활성도지수					KS F 2567
	이산화규소(SiO2)					KS L 5120
	산화마그네슘(MgO)
	삼산화황(SO3)
	염화물 이온
	강열 감량
	45μｍ체에 남은 양					KS L 5112
굳지 아니한 콘크리트 (레미콘포함)	배합설계					콘크리트표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다
	현장배합수정						·작업개시전 1회
	온도					온도계에 의함	·120세제곱미터마다
	슬럼프 또는 슬럼프플로					KS F 2402 또는 KS F 2594	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 이상인 경우 : 120세제곱미터마다
	공기량					KS F 2421 또는 KS F 2409 또는 KS F 2449
	염화물 함유량					KS F 4009 부속서 A
	단위수량					KCS 14 20 10 한국콘크리트학회 제규격(KCI-RM101)	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 이상인 경우 : 120세제곱미터마다	정전용량법 또는 단위용적질량법 또는 고주파가열법 또는 마이크로파법 (판정 : 시방배합 단위수량 ± 20 kg/m³ 이내)
굳은 콘크리트 (레미콘포함)	압축 강도					KS F 2403 KS F 2405 콘크리트표준시방서	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 120세제곱미터 이상인 경우 : 120세제곱미터마다
	휨 강도					KS F 2408		콘크리트포장
철근콘크리트용 봉강 (KS D 3504)	화학성분					KS D 3504	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
	탄소당량						·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다	용접용 경우
철근콘크리트용 재생봉강 (KS D 3527)	항복점 또는 항복강도					KS D 3527	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
에폭시 피복철근 (KS D 3629)	피복두께					KS D 3629	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다	철근은 KS D 3504의 이형철근에 따름
	핀홀
	굽힘성
	열특성(피복경화)
	콘크리트에 대한 부착력
	겉모양, 치수, 무게
철근콘크리트용 아연 도금 봉강 (KS D 3613)	항복점 또는 항복강도					KS D 3613	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
	아연도금 부착량					KS D 0201
PC강선 및 PC강연선 (KS D 7002)	겉모양 및 치수					KS D 7002	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
PC 강봉 (KS D 3505)	겉모양 및 치수					KS D 3505	·제조회사별
	화학성분(P,S,Cu)
	0.2% 항복강도
	인장강도
	연신율
	릴랙세이션
PC경강선 (KS D 7009)	겉모양 및 치수					KS D 7009	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
경강선 (KS D 3510)	겉모양					KS D 3510	·제조회사별
	지름
	인장강도
	감기성능
	비틀림 특성
	굽힘성
연강선재 (KS D 3554)	겉모양					KS D 3554	·제조회사별
	치수
	화학성분
용접철망 및 철근격자	겉모양, 치수, 무게					KS D 7017	·제조회사별	단면수축율은 철근격자일 경우
	항복점 또는 0.2%항복강도
	인장강도
	연신율
	단면수축율
	굽힙성
	용접점 전단강도
	용접점의 박리
철근 이음	겹침 이음	위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	가공 및 조립시
		이음길이
	가스 압접 이음	위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·전체 개소	1검사 로트는 1조의 작업반이 하루에 시공하는 압접개소의 수량
		외관검사
		초음파탐사검사				KS B 0839	·1검사 로트에 30개소이상
		일방향 인장시험				KS B 0554	‧1검사 로트에 3개 이상
		굽힘시험					‧제품규격별 1,000개소마다(단, 1,000개 미만은 1회)
		저사이클반복시험					‧제품규격마다
		고사이클반복시험					‧제품규격마다
	기계적 이음	위치				육안 관찰, 필요에 따라 스케일, 버니어켈리퍼스 등에 의한 측정	·전체 개소
		외관검사
		인장응력 (일방향 인장 시험)				KS D 0249	‧제조회사별 ‧제품 규격별 1,000개소 1회 : 2개채취	철근체결 후 시험
		잔류변형량 (정적 내력시험)					‧제품규격별 ‧제조회사별
	용접 이음	외관검사				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·모든 이음마다
		용접부 내부결함				KS B 0845 또는 KS B 0896	·500개소 마다
		인장시험				KS B 0802, 0833
배치플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검					영점검사와 눈금의 정상작동여부	·공사시작 전 및 공사 중 1회/6개월 이상
	믹서성능 시험				가경식믹서	KS F 2455, KS B ISO 18650-2
					강제혼합믹서	KS F 2455, KS B ISO 18650-2
그라우트	컨시스턴시					KS F 2432	· 당일 작업개시전, 1회/일 이상 · 품질변화가 인정될 때	· 비팽창성 타입은 팽창률 시험 생략 ·염화물함유량은 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에 한함.
	압축강도					KS F 2426
	염화물함유량					KS F 4009 부속서 A 또는 KS F 2715
	블리딩률 및 팽창률					KS F 2433	· 공종개시전 1회 · 재료·배합의 변경시 마다 · 품질변화가 인정될 때
수경성시멘트 무수축 그라우트 (KS F 4044)	유하시간					KS F 4044	·제조회사별
	플로
	응결시간
	블리딩률
	팽창 높이
	압축 강도
	염화물 함유량
조립용 콘크리트 벽판 (KS F 4722)	겉모양, 치수					KS F 4722	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	면내 전단 강도
	내화성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트 바닥판 (KS F 4726)	겉모양, 치수					KS F 4726	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트 지붕판 (KS F 4729)	겉모양,치수					KS F 4729	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
경량기포 콘크리트 패널 (ALC패널) (KS F 4914)	ALC		절건밀도			KS F 4914	·제조회사별 ·제품규격별
			압축강도
			길이변화율
	방청제		방청성능
	패널		겉모양, 치수
			굽힘강도
			단열성
PC조립식 구조접합부	접합부 결함 (초음파 탐상)					해당 공사시방서	·층별 5개소

다. 철강구조물공사

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
강재(용접부반입검사)	용접부의 내부결함			KS B 0845	·맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대하여 1장
				KS B 0896	·완전 용입부위의 20개소에 대하여 1개소
	표면결함검사			육안검사	·전용접부위에 대하여 무작위 추출하여 10% 이상
	스터드용접부의 검사			용접후 마무리 높이 및 기울기검사(금속제 곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사
				타격구부림검사	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사	스터드가 기울어져 있는 경우에는 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부 결함(위상배열 초음파 탐상검사,방사선투과검사, 초음파탐상검사)			KS B 0845 KS B 08096 KS B ISO 135888	·인장, 교번부 : 시‧종점부에 대해 300mm 이상 위상배열 초음파 탐상검사 또는 각각 1매의 방사선투과검사, 나머지부 초음파탐상검사 ·압축부, 전단부 : 용접길이의 50% 초음파탐상검사
	필렛용접	균열(자분탐상법 또는 침투액탐상법)		KS D 0213 KS B 0816	·매용접길이 3미터당 300밀리미터
		용접비이드의 외관 및 형상		육안검사 등	·주부재의 이음마다
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503)	모양, 치수, 무게, 겉모양			KS D 3051 KS D 3052 KS D 3500 KS D 3502	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3503
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3052 KS D 3500 KS D 3502	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3515
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
용접구조용 내후성 열간압연 강재 (KS D 3529)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3502 KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3529
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
일반구조용 경량 형강 (KS D 3530)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3530	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신
열간 압연 연강판 및 강대 (KS D 3501)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3501	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장강도
	연신율
	굽힘성
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558)	겉모양, 치수			KS D 3558	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	연신율
일반 구조용 탄소강관 (KS D 3566)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3566	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3566
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
	평평성
	용접부 인장강도
일반구조용 각형강관 (KS D 3568)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3568	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3568	굽힘성 시험은 필요시
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
건축구조용 탄소 강관 (KS D 3632)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3632	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3632
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	인장강도
	항복점 또는 내력
	항복비
	연신율
	편평성
	샤르피 흡수에너지
	용접부 인장강도
건축구조용 압연강재 (KS D 3861)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3861	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 내력
	인장강도
	항복비
	연신율
	샤르피 흡수에너지
	두께 방향 특성			KS D 0276
	초음파 탐상			KS D 0040
교량구조용 압연강재 (KSD 3868)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3868
	탄소당량 또는 용접 균열감수성
	항복점 또는 항복 강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
건축구조용 고성능 압연강재 (KS D 5994)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 5994
	탄소당량 또는 용접 균열감수성
	항복점 또는 항복 강도
	인장 강도
	연신율
	샤르피 흡수 에너지
	두께방향특성			KS D 0276
	초음파 탐상			KS D 0040
용접구조용 고항복점 강판 (KS D 3611)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3611	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열감수성
	내력
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
압력용기용 강판 (KS D 3521)	겉모양			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	모양, 치수, 무게			KS D 3521
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
압력용기용 강판 (제1부:두꺼운 판재) (KS D 3853)	겉모양			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	모양, 치수, 질량			KS D 3853
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열감수성
	항복점 또는 내력
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
저온 압력 용기용 탄소강 강판 (KS D 3541)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학 성분			KS D 3541
	항복점 또는 항복 강도
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
고내후성 압연강재 (KS D 3542)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3542	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장시험
	굽힘성
조립용 형강 (KS D 3593)	겉모양, 치수			KS D 3593	·제조회사별 ·제품규격별 15톤마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	0.2% 항복강도
	연신율
건축 구조용 표면처리 경량형강 (KS D 3854)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3854	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신율
	도금의 부착량
건축 구조용 열간압연형강 (KS D 3866)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3502	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3866
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	항복비
	연신율
	샤르피 흡수에너지
구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품 (KS D 4102)	겉모양, 치수			KS D 0402	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다
	화학성분			KS D 0401
	항복점 또는 내구력
	인장강도
	연신율
	단면수축률
	경도
	건전성				·필요시
마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트 (KS B 1010)	겉모양, 치수			KS B 1010	·제조회사별 ·제품규격마다
	나사
	볼트 시험편		항복강도
			인장강도
			연신율
			단면 수축률
	볼트 제품		최소 인장하중
			경도
	너트		경도
			보증하중
	와셔		경도
	세트		토크계수값
구조물용 토크-전단형 고장력 볼트, 6각너트, 평와셔의 세트 (KS B 2819)	겉모양, 치수			KS B 2819	·제조회사별 ·제품규격마다
	나사
	볼트 시험편		항복강도
			인장강도
			연신율
			단면 수축률
	볼트 제품		최소 인장하중
			경도
	너트		경도
			보증하중
	와셔		경도
	세트		체결 축력

라. 가설기자재

종별		시험종목	시험방법	시험빈도	비고
강재 파이프서포트		평누름에 의한 압축 하중	KS F 8001 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준	·제품규격마다(3개) ·공급자마다	최대사용 길이가 4000mm를 초과하는 제품과 알루미늄합금재 제품은 「방호장치 안전인증 고시」의 시험방법 적용
강관 비계용 부재	비계용 강관	인장 하중	KS F 8002	·제품규격마다(3개) ·공급자마다
	강관 조인트	휨 하중
		인장 하중
		압축 하중
조립형 비계 및 동바리 부재	수직재	압축 하중	KS F 8021 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준	·제품규격마다(3개) ·공급자마다	안전인증기준의 종별 명칭은 시스템비계 또는 시스템동바리 임
	수평재	휨 하중
	가새재	압축 하중
	트러스	휨 하중
	연결 조인트	압축 하중
		인장 하중
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503) * 흙막이용 자재로 제한		치수	KS D 3503	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515) * 흙막이용 자재로 제한		겉모양, 치수, 무게	KS D 3515	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 두께만 시험
		항복점 또는 항복강도
		인장강도
		연신율
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558) * 흙막이용 자재로 제한		치수	KS D 3558	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 평판부분의 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
일반구조용 각형강관 (KS D 3568) * 거푸집 및 동바리 구조물에 사용하는 멍에 또는 장선용 자재로 제한		치수	KS D 3568	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 평판부분의 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
열간압연강 널말뚝 (KS F 4604)		인장 강도	KS F 4604	·제품규격마다 ·공급자마다	·치수는 평판부분의 두께만 시험
		항복 강도
		연신율
		모양, 치수, 단위질량
H형강 말뚝 (KS F 4603)		겉모양, 치수, 무게	KS D 3502 KS F 4603	·제품규격마다 ·공급자마다
		화학성분	KS F 4603
		탄소당량
		항복점 또는 항복강도
복공판		외관상태 및 성능	공사시방서에 따름	·제품규격별 200개 마다(단, 200개 미만은 1회) ·공급자마다 ·설치후 1년이내 마다	·국가건설기준 코드의 설계하중 기준에 만족
콘크리트 거푸집용 합판 (KS F 3110)		겉모양 및 치수	KS F 3110	․ 제품규격별	강재틀 합판 거푸집(KS F 8006)제외
		휨강성 변형량
		도막 및 피복재와 바탕합판의 접착성 (표면가공 거푸집용 합판에 한함)
		함수율	KS F 3110	·필요시
		밀도
		접착성
		폼알데하이드방출량	KS M 1998

마. 기타

종별	시험종목						시험방법	시험빈도	비고
석재	밀도 및 흡수율						KS F 2518	·골재원마다 ·재질 변화시마다
	압축강도						KS F 2519
	<삭제>						<삭제>
토목섬유 매트	지반 보강용		인장강도,인장변형률				KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다	기타 용도의 지오텍스타일 및 관련제품은 KS K 0920, 0922, 0923, 0924, 0926, 0938 참조
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
			봉합강도				KS K ISO 10321
	배수용		인장강도				KS K ISO 10319
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
토목섬유 (배수용)	인장강도, 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	투수계수						KS K ISO 11058
	유효구멍크기						KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥50%
토목용 부직포 섬유 (KS K 2630)	겉모양						KS K 2630	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다	시험방법은 국가기술표준원에서 개정 검토중으로 개정이후 개정된 시험방법에 따름
	무게						KS K ISO 9864
	인장강도 및 신도						KS K 0743
	봉합강도						KS K ISO 13935-2
	투수계수						KS K ISO 11058
	나비						KS K ISO 22198
	길이						KS K ISO 22198
	두께						KS K ISO 9863-1
	조성섬유						KS K 0210
드레인보드 (Drain Board)	인장강도 및 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	배수성능						KS K ISO 11058 또는 KS K ISO12958
	질량						KS K ISO 9864
	유효구멍크기						KS K 0754 또는 KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960 또는 해당 공사시방서	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥50%
상수도용 도복장강관 (KS D 3565)	치수, 무게						KS D 3565	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	편평성
	비파괴 검사특성 또는 수압시험특성
	도복장 및 그 방법
수도용 플라스틱 배관 (KS M 3408-2)	내압시험						KS M 3408-2	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	용해시험
	파단점 신장률
	종축 복귀성
	산화유도시간
	용융질량흐름지수
수도용 경질폴리염화비닐관 (KS M 3401)	겉모양, 치수						KS M 3401	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	경질 (VP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
	경질 (IWVP, ISO 4422-2)			내수압성			KS M 3401
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
				외부 충격 내구성			KS M 3401
				종축 복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
	내충격 경질 (HIVP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
일반용 경질폴리 염화비닐관 (KS M 3404)	겉모양, 치수						KS M 3404	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	경질 (VG1, VG2)			인장항복강도			KS M 3404
				내수압성
				접합부 내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도
				정량(납)			KS M 3211
	건물내 배수용 경질 (IDVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				수밀성
				기밀성
				냉열반복유하성
				외부충격내구성(회전법)
				외부충격내구성(계단법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	매설 하배수관용 경질 (ISVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				편평 밀봉성
				곡관 밀봉성
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	물 수송용 경질 (IWVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
일반용 폴리에틸렌 관 (KS M 3407)	치수						KS M 3407	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	인장시험
	수압시험
	침지시험
	회분 시험
철근콘크리트관 (KS F 4402)	겉모양 및 모양						KS F 4402	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	외압강도
	내압강도
	수밀성
원심력 철근콘크리트관 (KS F 4403)	겉모양 및 모양						KS F 4403	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	외압강도
	내압강도
	방균성능(방균관)							·12개월마다
코어식 프리스트레스트 콘크리트관 (KS F 4405)	겉모양 및 모양						KS F 4405	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 50개 또는 그 단수마다
	내압강도(압력관)
	외압강도(압력관)
프리스트레스트콘크리트 실린더관 (KS F 4406)	겉모양 및 모양						KS F 4406	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	내압강도
하수도용 콘크리트 맨홀 블록 (KS F 4012)	겉모양 및 모양						KS F 4012	·모든 제품마다
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	연결부위 모양						KS F 4012
	압축강도						KS F 2405
	맨홀 연직구체의 외압강도						KS F 4012
	수밀성						KS F 4012
수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 (KS M 3402)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3402	·제조회사별 ·제품규격마다
	경질 (TS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
	경질 (IWPS, ISO 4422-3)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
				압착성			KS M ISO 9853
				열간내압크리프성			KS M 3402
				열이완성			KS M ISO 580
	내충격성 경질 (HITS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
배수용 경질 염화비닐 이음관 (KS M 3410)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3410	·제조회사별 ·제품규격마다
	DV			인장항복강도			KS M 3410
				내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				정량(납)			KS C IEC 62321
	IDDV (ISO 3633)			비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				수밀성			KS M 3410
				열이완성			KS M ISO 580
상수도용 도복장 강관 이형관 (KS D 3578)	겉모양, 치수						KS D 3578	·제조회사별 ·제품규격마다
	용접부 품질(방사선 투과)						KS B 0845
	내면도장의 용출성능						KS I 3225
수도용 폴리에틸렌 분체라이닝강관 (KS D 3619)	겉모양, 모양 및 치수						KS D 3619	·제조회사별 ·제품규격마다
	피막 및 피막 두께
	핀홀시험
	당김강도시험
	굽힘시험
	편평시험
	충격시험
	내식성시험
	용출시험
발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관 (KS M 3413)	겉모양, 모양, 치수, 색						KS M 3413	·제조회사별 ·제품규격마다
	편평시험
	낙추충격
	내열성시험
	내전압시험
	내연성시험
	마찰계수시험
	내약품성시험
	아세톤침적시험
경질 폴리염화비닐 시트 (KS M 3501)	겉모양, 치수						KS M ISO 11833-1	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장항복응력						KS M ISO 527-2
	인장 파괴시 변형
	인장 탄성률						KS M ISO 527-1,2
	노치있는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1
	비카트 연화온도						KS M ISO 306
	가열치수 변화, 적층성						KS M 3501
	전광선 투과율						KS M ISO 13468-1
	내약품성						KS M ISO 11833-1
	노치없는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1	·필요시
	하중변형온도						KS M ISO 75-2
	크리프 탄성율						KS M ISO 899-2
	굴곡강도						KS M ISO 178
	볼압입강도						ISO 2039-1
	체적저항률						IEC 60093
수도용 고무 (KS M 6613)	겉모양, 치수						KS M 6613	·제조회사별 ·제품규격마다
	경도						KS M 6784
	인장시험						KS M 6782
	영구 신장률						KS M 6518
	노화시험						KS M 6788
	영구 압축 줄음률						KS M 6791
	용해 시험						KS M 6613
	유리황 분석						KS M 6519
	내구성 시험						KS M 6613	·필요시
철선 (KS D 3552)	겉모양, 치수, 무게						KS D 3552	·제조회사별 ·제품규격마다
	굽힘시험(용접철망용)
	비틀림시험
	인장시험						KS B 0802
염화비닐 피복철선 (KS D 7036)	겉모양						KS D 7036	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장강도						KS B 0802
	내후성						KS F 2274
	감기성						KS D 0201
	박리시험						KS D 7036
	지름, 최소피막두께
연강용 피복아크 용접봉 (KS D 7004)	인장, 충격시험(용착금속)						KS B 0821	·제조회사별 ·제품규격마다
	수소량(용착금속)						KS D 0064
	굽힘시험 (용접이음쇠)					표면굽힘	KS B 0832
						뒷면굽힘
체인링크 철망 (KS D 7018)	겉모양, 치수						KS D 7018	·제조회사별 ·제품규격마다
	아연 부착량						KS D 0201
	알루미늄 부착량						KS D 0229
	알루미늄 피복최소두께
	피복의 밀착성						KS D 7036
콘크리트 구조물 보수용 폴리머시멘트모르타르 (KS F 4042)	시멘트 혼화용 폴리머 고형분						KS F 4916	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4041
	내알칼리성
	중성화 저항성
	투수량						KS F 4916
	물흡수 계수						KS F 2609
	습기투과 저항성						KS F 4716
	염화물 이온 침투 저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지모르타르 (KS F 4043)	겉모양						KS F 4043	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4043
	투수						KS F 4043, F 2451
	염화물 이온 침투저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시수지 (KS F 4923)	점성	점도					KS M 3705	·제조회사별 ·제품규격마다
		틱소트로픽 인덱스
		슬럼프					KS F 4923
	접착강도						KS F 4923
	경화수축률				액비중		KS M 3705
					고체비중		KS M ISO 1183-3
					경화수축률		KS F 4923
	가열변화						KS F 4923
	인장강도						KS M ISO 527-1
	인장파괴시 신장률
	압축강도 (경질형 에폭시수지)						KS M ISO 844
콘크리트 보호용 도막재 (KS F 4936)	도막형성후의 겉모양			촉진내후성시험 후			KS F 4936	·제조회사별 ·제품규격마다
				내알칼리성시험 후
				내염수성시험 후
				온·냉반복시험 후			KS F 4715
	염화물 이온 침투저항성						KS F 4936 KS F 2711
	중성화 깊이						KS F 4936
	투습도
	내투수성
	부착강도
	균열대응성
알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재 (KS D 6759)	겉모양 및 치수						KS D 6759	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1톤 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2톤 또는 그 끝수마다
	굽힘시험						KS B 0804
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	경도						KS B 0811
	도전율						KS D 0240
알루미늄 및 알루미늄 합금 봉 및 선(KS D 6763)	치수						KS D 6763	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1톤 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2톤 또는 그 끝수마다
	압축시험(세로)
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	굽힘시험(밀착굽힘)						KS B 0804

2. 토 목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
노체	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설후 다짐전 2,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·2000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450미터마다(층다짐시 : 2차로기준)	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·3층 포설후 150미터마다(층다짐시 : 2차로기준) ·2,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시	·재료최대치수가 37.5미리m 이상인 경우 ·현장밀도시험 불가능시
노상	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설 후 다짐 전 1,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 400미터마다	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·2층 포설 후 200미터마다(층다짐시 : 2차로기준) ·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	·재료 최대치수가 37.5㎜ 이상인 경우 ·현장밀도시험불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa (5.6kg/㎠ 이상)통과	·노상완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511	·골재원마다 ·재질변화시마다
	골재의 밀도 및 흡수율		KS F 2503
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량시험기 사용불가
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	두께		KS F 2367	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·선택층 및 보조기층 완성 후 100미터마다 : 2차로기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험		KS F 2340	·골재원마다 ·재질변화시마다
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa (5.6kg/㎠ 이상)통과	·완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
시멘트안정처리기층	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	밀도 및 흡수율	굵은골재	KS F 2503
		잔골재	KS F 2504
	안정성		KS F 2507
	마모		KS F 2508
	연석량		KS F 2516
	점토덩어리 함유량		KS F 2512
	0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511
	모래당량		KS F 2340
	배합설계		시방규정	·재료가 다른 배합마다
	다짐		KS F 2312	·재질변화시마다
	시멘트 함유량		KS F 2327
	압축강도		KS F 2328	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	500세제곱미터마다 하는 경우에는 급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도		KS F 2311	·층별 200미터마다 : 2차로기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	급속함수량측정기 사용가능
입도조정기층	밀도		KS F 2308	·골재원마다 ·재질변화시마다	흙
	밀도 및 흡수율		KS F 2503		굵은 골재
	안정성		KS F 2507	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312
	모래당량		KS F 2340
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터체통과량		KS F 2511
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa (5.6kg/㎠ 이상)통과	·기층완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상

(2) 아스팔트 포장

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
아스팔트 혼합물용 골재 (KS F 2357)	부순굵은 골재	입도	KS F 2502	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
		절건 밀도	KS F 2503
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		편장석률	KS F 2575
		마모율	KS F 2507
		파쇄면 비율	KS F 2357
	잔골재	입도	KS F 2502
		절건 밀도	KS F 2504
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		모래당량	KS F 2340
		잔골재 공극률	KS F 2384
아스팔트 콘크리트용 순환골재 (KS F 2572)	구재 아스팔트 함량		KS F 2354	·제조회사마다 ·500톤마다
	씻기시험에서 손실되는 양		KS F 2511
	구재 아스팔트 침입도		KS F 2381 KS M 2252
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		영점검사와 눈금의 정상 작동여부	·작업개시전 1회 ·필요시마다
	아스팔트의 온도		KS F 2356	·1시간에 1회 이상	가열시
	골재의 온도				가열후
	골재의 체가름		KS F 2502	·1일 1회 이상	가열 전·후
아스팔트 포장용 채움재 (KS F 3501)	수분 함량		KS F 3501	·제조회사마다 ·반입시마다
	입도
	소성지수		KS F 2303
	흐름시험		KS F 3501
	침수팽창		KS F 3501
	박리 저항성		KS F 3501
도로포장용 아스팔트 (KS M 2201)	침입도		KS M 2252	·2,000톤마다 ·장기저장으로 재질의 변화가 있다고 판단되는 때 ·제조회사별
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	톨루엔가용분		KS M 2201
	인화점		KS M 2010
	박막가열	질량 변화율	KS M 2258
		침입도 잔류율
	증발	질량 변화율
		후의 침입도비
	밀도
컷백 아스팔트 (KS M 2202)	인화점		KS M ISO 2592	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	점도		KS M 2013
	증류 시험, 증류 찌끼		KS M 2257
	증류찌끼 시험	침입도	KS M 2257
		신도	KS M 2254
		톨루엔가용분	KS M 2201
블론 아스팔트 (KS M 2204)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	증발질량 변화율		KS M 2255
	침입도지수		KS M 2252
	톨루엔 가용분		KS M 2204
	인화점		KS M 2010
유화 아스팔트 (KS M 2203)	앵글러도(점도)		KS M 2203	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다	종류, 용도별 구분적용
	체잔류분 질량
	부착도
	골재 피막도
	조립도 골재혼합성
	밀입도 골재 혼합성
	흙덩어리 골재 혼합성 질량
	시멘트 혼합성 질량
	입자의 전하
	증발잔류분 질량
	증발 잔류물	침입도
		신도
		톨루엔 가용분 질량
	저장안정도
	동결안정도
플랜트혼합물	혼합물 온도		온도계에 의함	·운반차량마다
	역청함유량		KS F 2354	·1일 1회 이상
	체가름		KS F 2502
	마샬안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	·필요시마다
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회 이상 ·포설 1층당 30아르마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6m 측정기
			3.0m 측정기	·차로마다 전구간	7.6m 측정기사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용 불가능시

(3) 기  타

종별	시험종목	시험방법	시험빈 도	비고
콘크리트포장	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6m 측정기 또는 IRI
3.0m 측정기	·차로마다 전구간	7.6m 측정기 사용 불가능시
횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시
미끄럼방지 포장용 골재	흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다
입도	KS F 2502
마모율	KS F 2508
유해물 함유량	KS F 2515
점토,점토괴,연한석편
미끄럼방지 포장(수지)	프라이머	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1	·제조회사별 ·제품규격마다
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
가사시간(25℃)	AASHTO T237
레진	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
건조시간(경화,25℃)	KS M 5000
가사시간(25℃)	AASHTO T237
인장강도	KS M ISO 527-1
신율
촉진내후성(300시간)	KS M 5000
슬러리	흡수율	KS F 2476
마모율(50만회)	EN 1436, EN 13197
미끄럼저항	ASTM E303
건조시간(고화,25℃)	KS M 5000
압축강도(24시간)	ASTM C109
접착강도(20℃)	KS F 2476
콘크리트 포장용 신축이음 채움재 (줄눈판) (KS F 2538)	치수, 단위무게	KS F 2471	·제조회사별 ·제품규격마다
압축력
돌출
돌출의 회복
흡수율
아스팔트 함유량
노화시험
콘크리트 포장용 주입줄눈재	아스팔트계	콘침입도	ASTM D 6690	·제조회사별 ·제품규격마다
흐름성
접착성
원상회복률
노화시험후회복률
아스팔트 호환성
실리콘계	유동성	ASTM D 2202
성형율	ASTM C 1183
불 점착성	ASTM C 679
접착성	ASTM D 5893
경도	ASTM C 661
흐름성	ASTM D 5893
최대신장율	ASTM D 412(C)
인장력
촉진내후성	ASTM C 793
복원력	ASTM D 5893
줄눈움직임허용치	ASTM C 7 19-93
포장용 콘크리트 평판 (KS F 4001)	모르타르층 평판	모양 및 치수	KS F 4001	·제조회사별 ·종류 및 호칭을 달리할 때 1,000개 또는 그 단수마다
휨강도 하중
휨강도
흡수율
투수계수
표면층 두께
인조석층평판	모양 및 치수
휨강도 하중
휨강도
흡수율
표면층 두께
투수성 아스팔트 혼합물 (KS F 2385)	안정도	KS F 2385	·제조회사별 ·1일 1회 이상
흐름값
공극률
투수계수
보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 (KS F 4419)	보통 블록	겉모양 및 치수	KS F 4419	·제조회사별 ·10,000개 미만 :10개 ·10,000개 이상 100,000개 미만:20개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 10개
휨강도	KS F 4419	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만:10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개
흡수율
표면층 두께
투수성 블록	겉모양 및 치수	KS F 4419	·보통블록과 동일
휨강도	KS F 4419	·제조회사별 ·10,000개 미만 :20개 ·10,000개 이상 100,000개 미만:40개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 20개
투수계수
표면층 두께
보차도 포장용 판석 (KS F 2530-1)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 2530-1	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 :10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개씩 추가
휨강도
흡수율
콘크리트 경계블록 (보·차도용) (KS F 4006)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 4006	·제조회사별 ·호칭 및 길이를 달리할 때 1,000매 또는 그 단수마다
휨강도
흡수율
표면층 두께
도로표지용 도료 (KS M 6080)	1종 (상온형), 2종 (수용성), 3종 (가열형)	용기내에서의 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격마다
불점착 건조성	KS M 6080
열안정성
도막의 겉모양
45도,0도 확산반사율
은폐율
블리딩성,내마모성
촉진 내후성
내수성,내알칼리성
냉동안정성
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
내세척성	KS M 5000-3351
색상	KS M 5000-3011
납, 카드뮴	KS M 6080
4종 (융착식)	밀도, 연화점	KS M 6080
불점착 건조성
도막의 겉모양
황색도	KS M 5000-3211
45도,0도 확산반사율	KS M 5000-3121
내마모성,압축강도	KS M 6080
내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 6080
납, 카드뮴
비휘발전색제분
색상	KS M 5000-3011
열안정성	KS M 6080
유리알 함유량
유리알 겉모양, 모양
도로표지 도료용 유리알 (KS L 2521)	밀도, 입도	KS F 4419	·제조회사별 ·제품규격마다
겉모양
굴절률, 내구성
교량지지용 탄성받침 (KS F 4420)	재료	인장강도	KS M 6518	·제조회사별 ·제품규격마다
파단신장률
인열저항	KS M ISO 34-1,2
영구압축줄음	KS M 6518
촉진노화
오존저항
완제품	전단 응력	대기온도	KS F 4420
저온
노화후
전단 부착	대기온도
노화후
압축강도
반복압축재하
정적 회전	복원모멘트
편심재하
오존저항
교량 지지용 포트받침 (KS F 4424)	고무판	인장강도	KS F 4424	·제조회사별 ·제품규격마다
신장률
경도
노화후	경도변화
인장강도변화율
신장률 변화율
압축영구줄음율
오존균열시험
PTPE판	인장강도
신장률
밀도
완제품	재하시험
내구성시험
교량용 신축 이음장치	고무	인장시험	KS F 4425	·제조회사별 ·제품규격마다
경도시험
인열시험
노화시험
압축영구 줄음율 시험
오존균열 시험
강재	항복점 또는 내력	KS D 3503
인장강도
연신율
굽힘성
제품	수축신장시험	KS F 4425
피로반복시험
PC콘	인장 및 압축	해당 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
폴리염화비닐 지수판 (KS M 3805)	겉모양, 치수	KS M 3805	·제조회사별 ·제품규격마다
밀도
경도
인장강도 및 인장변형
노화성
내약품성
유연온도
이중벽 고밀도 폴리에틸렌관 (KS M 3500)	겉모양, 치수	KS M 3500	·제조회사별 ·제품규격마다
원강성계수
편평시험
연결부 수밀시험
회분
터널용 방수시트	합성고분자계	겉모양, 치수	KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격마다 ·7,000제곱미터마다 ·재질변화시마다
인장성능
인열성능
온도 의존성
가열신축성상
열화처리후의 인장성능
신장시의 열화성상
접합성상
접합인장성능 (복합시트 경우)
개량아스팔트	겉모양	KS F 4917
치수 및 제품의 단위 면적무게
인장강도
신장률
항장적
인열성능
내열성능
내피로성능
치수안정성
접합성능
내움푹패임 성능
굴곡성능(무처리,가열후)
교면용 방수시트 (KS F 4931)	전단 접착 성능	KS F 4931	·제조회사별 ·제품규격별
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
저온 굴곡성
접합 강도
내피로성
내균열성
염화 이온 침투	KS F 2711
인장 성능	KS F 4917
내움푹 패임 성능
치수
교면용 도막 방수재 (KS F 4932)	겉모양	KS F 4932	·제조회사별 ·제품규격별
전단 접착 성능
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
내피로성
내균열성
작업성	KS M 5000-2421
불휘발분	KS M ISO 3251
지촉 건조 시간	KS M 5000-2511
인장 성능	KS F 3211
염화 이온 침투 저항성	KS F 2711
내움푹 패임 성능	KS F 4917

나. 수공구조물공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·함수량 변화시마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 10,000세제곱미터마다 ·매층마다 ·용·배수로의 간선은 길이 200미터마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
축제성토공	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도 또는 포화도(점질토)	KS F 2311	·각 층별 1회 이상 ·층별 500미터마다. 다만, 토량이 1,000세제곱미터 미만인 공사는 1회 이상	급속함수량측정기 사용가능
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·강우 후 또는 함수량 변화시마다
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
흙댐의 중심점토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·토량 300세제곱미터마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 300세제곱미터마다 ·매층마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
호안용 블록 (콘크리트 및 모르터)	압축강도	KS F 2405 또는 시편제작	·5,000매마다	·시편을 채취하여 시험 (1:1:1비율로 제작)
아연도 철선 (돌망태 포함)	모양, 치수	해당 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다
	겉모양
	아연 부착량
	알루미늄 피복 두께

3. 건 축

가. 조적공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
콘크리트벽돌 (KS F 4004)	겉모양	KS F 4004	·제품 100,000매당
	치수
	기건 비중
	압축 강도
	흡수율
점토벽돌 (KS L 4201)	겉모양	KS L 4201	·제품 50,000매당
	치수
	흡수율
	압축강도
내화 점토질 벽돌 (KS L 3201)	모양, 치수	KS L 3104	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	압축 강도	KS L 3115-1
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	하중 연화점	KS L 3119
고알루미나질 내화벽돌 (KS L 3205)	모양, 치수	KS L 3104	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	압축 강도	KS L 3115-1
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	화학 성분	KS L ISO 26845
내화단열벽돌 (KS L 3301)	열전도율	KS L 3121	·제품 30,000매당
	겉모양	KS L 3301
	재가열수축률 2%를 초과하지 않는 온도	KS L 3303
	부피비중	KS L 3304
	압축강도	KS L 3305
연소재벽돌 (KS L 8520)	겉모양 및 치수	KS L 8520	·제품 10,000매당
	압축강도
	흡수율
속빈콘크 리트블록 (KS F 4002)	겉모양 및 치수	KS F 4002	·제품 10,000매당
	기건비중
	압축 강도
	흡수율
치장콘크리트 블록 (KS F 4038)	겉모양 및 치수	KS F 4038	·제품 3,000매당
	압축강도
	흡수율
	투수성
경량기포 콘크리트블록 (KS F 2701)	겉모양 및 치수	KS F 2701	·제품 1,000매당
	절건비중
	압축강도
	단열성 시험	KS F 2277
속빈유리블록 (KS F 4903)	겉모양 및 치수	KS F 4903	·제품 1,000매당
	비틀림
	압축강도
	열 충격성
	알칼리 용출량	KS L 2301
	열관류 저항	KS F 2277

나. 방수공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
시멘트계 액체형 방수제 (KS F 4925)	안정성		KS F 4925	·제조회사별 ·제품규격별
	투수비
	부착 강도
	물흡수 계수		KS F 2609
	응결 시간		KS L 5103
	압축 강도		KS L 5105
건설용 도막방수재 (KS F 3211)	인장성능		KS F 3211	·제조회사별 ·제품규격별
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로 성능
	흘러내림 저항
	고형분
폴리우레아 수지 도막 방수재 (KS F 4922)	도포 작업성, 지촉 건조 시간		KS F 4922	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로성
	고형분		KS M ISO 3251
아스팔트 펠 트 (KS F 4901)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4901	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	가열 감량
아스팔트 루 핑 (KS F 4902)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4902	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	피복물의 단위면적질량
	피복물의 회분
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	내열 성능
아스팔트 슁글 (KS F 4750)	겉모양 및 치수		KS F 4750	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위 질량
	심재 단위 질량
	피복물의 단위면적질량
	아스팔트 단위면적질량
	심재에 대한 아스팔트 침투율
	인열 성능
	아스팔트 침투 상황
	굴곡 성능
	내열 성능
	표면 광물질 손실량
	촉진 내후 성능		KS F 2274
합성 고분자계 방수시트 (KS F 4911)	겉모양, 치수		KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격별
	인장성능
	인열성능
	온도 의존성
	가열신축성상
	열화처리후의 인장성능
	신장시의 열화성상
	접합성상
	접합인장성능(복합시트 경우)
개량 아스팔트 방수시트 (KS F 4917)	겉모양		KS F 4917	·제조회사별 ·제품규격별
	치수 및 제품의 단위면적무게
	인장강도
	신장률
	항장적
	인열성능
	내열성능
	내피로성능
	치수안정성
	접합성능
	내움푹패임 성능
	굴국성능(무처리,가열후)
수팽창성 벤토나이트 방수시트 (KS M 3736)	겉모양 및 치수		KS M 3736	·제조회사별 ·제품규격별 ·5,000제곱미터 마다
	단위면적무게
	낙구 충격성
	벤토나이트 혼합물 부피 팽창률
	누수(정수압)
	인장강도, 신장률 및 인열 강도
자착식형 고무화 아스팔트 방수시트 (KS F 4934)	겉모양 및 치수		KS F 4934	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	굴곡 저항 성능
	접합 안정 성능
	부착 성능
	내움푹 패임 성능
	내피로성
규산질계 분말형 도포방수재 (KS F 4918)	겉모양		KS F 4918	·제조회사별 ·제품규격별
	부착강도
	내잔갈림성
	흡수량
	압축강도
	부착강도		KS F 4715
시멘트 혼입 폴리머계 방수재 (KS F 4919)	겉모양		KS F 4919	·제조회사별 ·제품규격별
	내잔갈림성
	흡수량
	인장강도, 신장률
	내투수성
	습기 투과성
	내균열성
	내알칼리성
	부착강도		KS F 4715
액상형 흡수방지재 (KS F 4930)	침투 깊이		KS F 4930	·제조회사별 ·제품규격별
	내투성 성능
	염화 이온 침투 저항성능
	내흡수 성능		KS F 2609
	용출 저항 성능		KS F 4811
	인화점		KS M 2010
콘크리트용 에폭시수지계 방수・방식재 (KS F 4921)	도료	혼합성	KS F 4921	·제조회사별 ·제품규격별
		용기내 상태	KS M 5000-2011
		도포 작업성	KS M 5000-2421
		경화 건조 시간	KS M 5000-2511
		고형분	KS M 5000-2111, 2112, KS M ISO3251
		에폭시수지 성분 함량	KS M 5000-4332
	도막	겉모양	KS F 4921
		저온·고온 반복
		부착강도	KS F 4716
		내충격성
		투수성	KS F 4925
		용출성(탁도,색도,냄새 등)	KS D 8502
방수공사용 아스팔트 (KS F 4052)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격별
	인화점		KS M 2010
	연화점		KS M 2250
	증발질량 변화율		KS M 2255
	트리클로로에탄 가용분		KS M 2256
	침입도지수		KS M 2252

다. 단열․보온공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
발포폴리 스티렌단열재 (KS M 3808)	겉모양, 치수, 밀도	KS M 3808	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	굴곡 강도
	흡수량
	연소성
	초기 열전도율	KS L 9016
	장기 열전도율	KS M ISO 11561
	압축 강도	KS M ISO 844
발포폴리 에틸렌보온재 (KS M 3862)	겉모양 및 치수	KS M 3862	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	인장 강도
	흡수량
	두께 수축률
	열전도율	KS L 9016
인조광섬유 단열재 (KS L 9102)	겉모양, 치수, 밀도	KS L 9102	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	열간 수축 온도
	섬유 평균 굵기(미네랄울)
	입자 함유율(미네랄울)
	열 전도율	KS L 9016
방수성펄라이트 보온재 (KS F 4714)	겉모양 및 치수	KS F 4714	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	밀도
	휨 강도
	선 수축률
	발수도
	열전도율	KS L 9016
경질폴리우레탄폼 단열재 (KS M 3809)	겉모양 및 치수	KS M 3809	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	흡수량
	투습계수
	녹
	겉보기 밀도	KS M ISO 845
	열전도율	KS L 9016
	굴곡 강도	KS M ISO 1209-1
	압축 강도	KS M ISO 844
	연소성	KS M ISO 9772
단열 모르타르 (KS F 4040)	열전도율	KS L 9016	·시공면적 1,000제곱미터마다
	부착강도	KS F 4716
	길이 변화율	KS F 2424

라. 유리공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
강화유리 (KS L 2002)	겉모양 및 치수		KS L 2002	·제조회사별 ·제품규격별	무늬, 플로트, 열선반사 강화유리
	만곡
	낙구 충격 파괴 강도
	파쇄시험
	쇼트백 충격 특성
	내광성, 내마모성, 내산성		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별	열선반사강화유리
	내알칼리성
복층유리 (KS L 2003)	겉모양 및 치수		KS L 2003	·제조회사별 ·제품규격별	단열, 태양열 차폐 복층유리
	이슬점
	봉착의 가속 내구성
	광학박막성능의 가속내구성
	열 관류 저항(단열성)		KS L 2525
	태양열 제거율(차폐성)		KS L 2514		태양열 차폐 복층유리
망판 유리 (KS L 2006)	겉모양 및 치수		KS L 2006	·제조회사별 ·제품규격별
	방화성
접합유리 (KS L 2004)	평면접합유리	겉모양 및 치수	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		만곡, 내열성
		낙구 충격시험
		쇼트백 충격 특성
		내광성	KS L 2007
	곡면접합유리	겉모양	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		내열성
		쇼트백 충격특성
		내광성	KS L 2007
열선흡수 판유리 (KS L 2008)	플로트 판유리, 마판유리	겉모양, 치수	KS L 2012	·제조회사별 ·제품규격별
		기포, 이물질
		점상 결점 밀집도
		선상·대상 결점
		흠, 파상, 잔금
		절단면 결점
	태양열 취득율(5㎜)		KS L 2008, L 2514
	망판유리 선판유리	겉모양 및 치수	KS L 2006
		방화성
열선반사 유리 (KS L 2014)	겉모양 및 치수		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별
	내광성, 내산성
	내마모성, 내알칼리성
	태양열 차폐성		KS L 2514
배강도유리 (KS L 2015)	겉모양 및 치수		KS L 2015	·제조회사별 ·제품규격별
	휨, 표면압축응력

마. 창호공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
창호 목제 틀재 (KS F 3108)	겉모양 및 치수		KS F 3108	·제조회사별 ·제품규격별
	휨 강도
	함수율		KS F 2199
	방부, 방충 처리		KS M 1701
문세트 (KS F 3109)	치수		KS F 3109, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	비틀림 강도		KS F 3109
	연직 하중 강도		KS F 2631
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성		KS F 4534
	내충격성		KS F 2236
	내풍압성		KS F 2296
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	방음성		KS F 10140-1
	단열성		KS F 2278
	내화성		KS F 2268-1
	차연성		KS F 2846
창세트 (KS F 3117)	치수		KS F 3117, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성	스윙 창세트	KS F 3109
		슬라이딩 창세트	KS F 4534
	내풍압성		KS F 2296	·제조회사별 ·제품규격별	목제 창세트는 제외
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	손잡이대 강도 (슬라이딩 창세트)		KS F 2239
	방음성		KS F 10140-1
	단열성		KS F 2278
	함수율		KS F 2199	·제조회사별 ·제품규격별	목제 창세트에만 적용
합성수지 창호형형재 (KS F 5602)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 5602	·제조회사별 ·제품규격별
	저온 추 낙하 강도
	가열 변형
	가열 신축성
	냉열 반복
	색차		KS M ISO 147282
	경도		KS M ISO 2039-2
	인장강도 및 신장률		KS M ISO 527-1
	굴곡 탄성률		KS M ISO 178
	충격 강도		KS M ISO 179-1
	비카 연화 연도		KS M ISO 306
	내연소성(흰색형재)		KS M 3015
	내후성	샤르피 충격강도	KS F 2274 KS M ISO 179-1
		변퇴색	KS F 2274, KS F 5602
경첩 (KS F 4519)	겉모양		KS F 4519	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 내구성
	내구성		KS F 2275

바. 마감공사(지붕· 목공사 포함)

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
보통합판 (KS F 3101)	겉모양 및 치수		KS F 3101	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력	인장전단
		침지박리
	함수율
	밀도
	붕소 화합물 흡수량
	폭심, 페니트로티온 흡수량
	흡습성
	난연성
	폼알데하이드 방산량		KS M 1998
구조용 집성재 (KS F 3021)	겉모양 및 치수		KS F 3021	·제조회사별 ·제품규격별
	접착 강도
	휨성능
	인장성능
	함수율		KS F 2199
플로어링 보드 (KS F 3103)	겉모양 및 치수		KS F 3103	·제조회사별 ·제품규격별
	함수율
	휨강도
	방부 처리	침윤도
		흡수량
천연무늬목 치장마루판 (KS F 3111)	겉모양, 치수 및 직각도		KS F 3111	·제조회사별 ·제품규격별
	습열성
	내한성
	내열성
	내오염성
	내산성
	내알칼리성
	내시너성
	내마모성
	내변퇴색성
	도막 밀착력(테이프시험)
	접착성		KS F 3101
	함수율
	흡수 두께 팽창률		KS F 3200
	치수 변화율		KS F 3126
	휨 강도, 습윤시 휨 강도		KS F 3200
	평면 인장 강도		KS F 3104
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)		KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
섬유판 (KS F 3200)	연질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별	용도 및 접착제 등에 따라 구분 적용
		밀도
		함수율
		휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		단열성(열저항)	KS F 2277
		난연성	KS F 2271	·필요시
	중밀도판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200 KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨 강도
		습윤시 휨강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
	경질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨파괴 하중	KS F 2263
		휨 강도, 흡수율	KS F 3200
		흡수 길이 변화율
		못 역인발 저항
		평면 인장 강도	KS F 3200
		내충격성
		내산성,내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3200
		도막부착성
		내세척성
		내후성	KS F 2274
		난연성	KS F 2271	·필요시
파티클보드 (KS F 3104)	바탕, 단판 붙임	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별	접착제 종류에 따라 구분 적용
		밀도, 함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277	·필요시
	치장	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도
		함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		평면 인장 강도	KS F 3104
		내충격성
		내산성
		내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3104
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277
석고보드 (KS F 3504)	석고 보드 (GB-R)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시
	방수 석고 보드 (GB-S)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율, 흡수성
		흡수시 내박리성
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시
	방화 석고 보드 (GB-F)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		내화염성, 연소성능
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		단위면적당 질량	KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시
	석고 라스 보드 (GB-L)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시
	치장 석고 보드 (GB-D)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		내변퇴색성	KS M 3072,KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시
이중바닥재 (KS F 4760)	겉모양 및 치수		KS F 4760	·제조회사별 ·제품규격별
	직각도, 평탄도
	국부 압축 저항성
	내충격성
	내연소성
	대전성
	누설 저항성
	방식 성능	도막 밀착성	KS F 4760
		도막 내식성	KS D 9502
섬유강화 시멘트판 (KS L 5114)	파형 시멘트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별	종류에 따라 구분적용
		휨파괴하중
		흡수율
		투수성
	평형 슬레이트	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		휨강도	KS F 2263
		흡수율	KS L 5114
		투수성
		흡수에 의한 길이변화율
	펼라이트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
		열전도율	KS L 9016
	규산칼슘판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		흡수에 의한 길이변화율	KS L 5114
		열전도율	KS L 9016
	슬래그 석고판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
PVC계 바닥재 (KS M 3802)	바닥 타일	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		흡수에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		긁기시험
		오염성
	바닥 시트	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		오염성
	박리강도		KS M 3802	·필요시
	퇴색성		KS M ISO 4892-4
	미끄럼성		KS F 2602, KS M 3802-부속서 A
	마모성		KS F 2811, KS F 2813
	난연성		KS F 2271
도자기질 타일 (KS L 1001)	겉모양 및 치수 (모자이크 타일 제외)		KS L 1001	·제조회사별 ·제품규격별	종류 및 용도에 따라 구분적용
	뒤틀림
	치수의 불규칙도
	흡수율		KS L 1001
	내균열성(시유타일)		KS L 1001
	내마모성(바닥타일)
	꺽임 강도
	동결 융해(외장,바닥타일)
	내약품성
	첨지의 접착성, 박리성, 재질 및 개구율(구성타일)
점토기와 (KS F 3510)	겉모양 및 치수		KS F 3510	·제조회사별 ·제품규격별 ·3,000개 마다
	흡수율
	휨 파괴 하중
	내동해성
건조 시멘트 모르타르 (KS L 5220)	압축강도(7,28일)		KS L ISO 679	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	보수성		KS L 5219
	공기량		KS L 3136
	모래의 함량		KS F 2502
	모래의 최대크기
시멘트계 자기 수평 모르타르 (KS F 4041)	플로값		KS F 4041	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결시간		KS L 5108
	휨강도		KS F 2408
	압축강도		KS L 5105
	부착강도		KS F 4041
	내충격성		KS F 4041
	길이변화율		KS F 2424
	내마모성		KS F 4041,KS F 2813
주차장 바닥용 표면마감재 (KS F 4937)	부착 성능		KS F 4937	·제조회사별 ·제품규격별
	윤하중 저항 성능
	수밀성
	내충격성
	오염 물질 방출량		KS I ISO 16000-3, 16000-6
시멘트계 바탕바름재 (KS F 4716)	연도변화		KS F 4716, KS L 5207	·제조회사별 ·제품규격별
	부착 강도		KS F 4716
	내잔갈림성
	내충격성
	온냉 반복 저항성
	습기 투과성		KS F 2607
	물흡수 계수		KS F 2609
얇은 마무리용 벽바름재 (KS F 4715)	외장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		온냉 반복 저항성
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		물흡수 계수	KS F 2609
		내후성	KS F 2274
		습기 투과	KS F 2607
	내장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		가요성
		내변퇴색성	KS M 3072
		연소성능	KS F ISO 5660-1 KS F 2271

사. 도장공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
수성도료 (KS M 6010)	1종	열 안정성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
적신 도막 은폐율
안료분	KS M 5000-2111
촉진내후성	KS M 5000-3231
1,2 종	냉동 안정성	KS M 6010
주도	KS M 5000-2122
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간	KS M 5000-2511
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
은폐율	KS M ISO 2814
내세척성	KS M 5000-3351
내알칼리성	KS M 6010, KS M ISO 2812-1
용기내 상태	KS M 5000-2011
2종	광택	KS M ISO 2813	·제조회사별 ·제품규격별
저장 안정성	KS M 5000-2021, 2031
냄새	KS M 5000-2041
내곰팡이성	KS M 5000-3431
3종	연마용이성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
부착강도
저온 안정성
상도 적합성
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
내수성	KS M 6010 KS M ISO 2812-1, 2
내알칼리성
유성도료 (KS M 6020)	1 종	색상	KS M ISO 3668	·제조회사별 ·제품규격별	1종 조합도료 (1급, 2급)
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료분	KS M ISO 14680-1
비휘발 전색제	KS M 5000-2112
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간	KS M 5000-2511, 2512
내 굴곡성	KS M 5000-1519
촉진 내후성	KS M 5000-3231, 3211
2 종	비휘발분	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별	2종 자연 건조형 에나멜 유광(1급, 2급), 반광, 무광
용기내 상태	KS M 6020
희석 안정성, 내수성
내휘발유성,나이프시험
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간, 재도장시험	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M ISO 1519
저장성	KS M 5000-2021
촉진 내후성	KS M 5000-3231
3 종	내수성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	3종 알루미늄 도료
용기내 상태	KS M 5000-2011
고착 건조 시간	KS M 5000-2511
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 5000-3231
내굴곡성	KS M ISO 1519
4 종	희석 안정성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	4종 아크릴 도료
내수성, 내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
재도장	KS M 5000-2511
촉진 내후성	KS M 5000-3231, 3031
방청도료 (KS M 6030)	1종	비휘발분	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	1종 알키드 프라이머
상도적합성
건조 시간 (고화)
중금속 함량(납)
중금속 함량(6가 크로뮴)
밀착성
내굴곡성
사이클부식성
2종
	<삭 제>
3종
		<삭 제>
4종	비휘발분	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	4종 에칭 프라이머
상도적합성
건조 시간 (고화)
중금속 함량(납)
중금속 함량(6가 크로뮴)
밀착성
내굴곡성
내수성
내염수분무성
5종
	<삭 제>
6종
	<삭 제>
래커도료 (KS M 6040)	1,2, 3 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	1종(래커 프라이머) 2종(래커 퍼티) 3종(래커 서페이서)
상도 적합성
블리딩
내충격성	KS M 6040, M ISO 6272-2
내수성	KS M 6040, M ISO 2812-1,2
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
4,5 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	4종 (목재용 우드실러) 5종 (목재용 샌딩실러)
상도 적합성
고화 건조 시간	KS M 5000-2412
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
6,7 종	내블로킹성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	6종 (마감용 투명래커) 7종 (상도마감용 레커 애나멜)
블리딩
내수성, 내휘발유성	KS M 6040, M ISO 2812-1, 2
가열 안정성	KS M 6040, M 5000-3021
투명성	KS M 5000-2051
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
바니시 (KS M 6050)	저온 안정성(1종, 2종)	KS M 6050	·제조회사별 ·제품규격별
내수성	1종, 2종	KS M 6050
3종	KS M ISO 2812-1,2
건조시간	KS M 5000-2511
비점착 시간
인화점	KS M 5000-6011
드레프트시험	KS M 5000-2251
가스시험	KS M 5000-2241
스키닝	KS M 5000-2021
내곰팡이성	KS M 5000-3431
비휘발분	KS M ISO 3251
산값	KS M 5000-4122
로진 및 유도체	KS M 5000-2611
도료용 희석제 (KS M 6060)	비휘발성 물질	KS M 6060	·제조회사별 ·제품규격별
증류시험 (초류점, 유출량, 유출온도)	KS M 5000-6022
인화점	KS M 5000-6011
아닐린점	1종	KS M 5000-6032
2종	KS M 5000-6031
캐톤 및 에스테르	KS M 5000-6131
겉모양	KS M 5000-2051
점적 시험	KS M 5000-6051
구리 부식성	KS M 5000-6111
산 값	KS M 5000-6141
다채무늬도료 (KS M 6090)	도료	용기내 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격별
도장작업성	KS M 5000-2411, 2412
주도(KU)	KS M 5000-2122
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2511
도막	도막 외관	KS M 6090
내광성(수은램프법)	KS F 3111
내알칼리성	KS M ISO 2812-1
내세척성	KS M 5000-3351
폼알데하이드 방산량	KS M 6090
굽도리 모르타르면 페인트	주도(KU)	KS M 5000-2122	·제조회사별 ·제품규격별
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2512
붓 작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내수성 및 내알칼리성	주택건설전문시방서
낙서방지용 페인트	도막의 상태	KS M 5000-2421	·제조회사별 ·제품규격별
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료분(%)	KS M 5000-2111
주도(KU)	KS M 5000-2122
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발문(%)	KS M ISO 3251
건조시간(경화)	KS M 5000-2512
붓작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내구성 및 내알칼리성	LH 전문시방서
내오염성	LH 전문시방서
에폭시 바닥마감재	하도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별
지촉건조시간	KS M 5000-2512
경화건조시간	KS M 5000-2512
도막의 상태	KS M 5000-2421
상도 적합성	KS M 5507
주도(주제)	KS M 5000-2122
가사시간	LH 전문시방서
중상도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251
용기내 상태(주제)	KS M 5000-2011
연화도(주제)	KS M 5000-2141
주도(주제)	KS M 5000-2122
지촉건조	KS M 5000-2512
경화건조	KS M 5000-2512
가사시간	LH 전문시방서
내수성(168hr)	LH 전문시방서
내알카리성(168hr)	LH 전문시방서
부착강도	KS F 4715
내마모성	LH 전문시방서
도막의 상태	KS M 5000-2421
광택(60°)	KS M ISO 2813
내충격성	LH 전문시방서
조합페인트 목재 프라이머 (KS M 5318)	점착성	KS M 5318	·제조회사별 ·제품규격별
리프팅
실링성(충전성)
내수성
나이프시험
안료분	KS M 5000-2111
불휘발 전색제분	KS M 5000-2112
확산 반사율	KS M 5000-3121
주도	KS M 5000-2122
건조 시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
연화도	KS M ISO 1524
수분	KS M 5000-2261
용기내 상태	KS M 5000-2011
색상	KS M 5000-3011
저장 안정성	용기에 찼을 때	KS M 5000-2031
차지 않았을 때	KS M 5000-2031, KS M 5000-2021
붓칠 작업성	KS M 5000-2411
스프레이 작업성	KS M 5000-2412
내굴곡성 시험	KS M 5000-3331
은폐율	KS M ISO 2814

아. 기타

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
열경화성 수지 고압 화장판 (KS M 3803)	일반용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내열수성
		내끓임성
		내열성
		내오염성
		내광성
		내시가레트성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		굴곡강도
		파단변형량
		탄성률
		인장강도
	수직면용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내오염성
		내광성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		인장강도
	포스트 포밍용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내오염성
		내광성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		굴곡성형성
도자기질타일용 접착제 (KS L 1593)	겉모양		KS L 1593	·제조회사별 ·제품규격별
	저장 안정성
	혼합 종결 확인 용이성
	접착강도
	내열성
	미끄럼 저항성
	가사 시간 및 부착가능 시간
	실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)		KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험 기준 (환경부고시)	·필요시	․ 실내에 시공되는 경우에 한함
비닐계 바닥재용 접착제 (KS F 3218)	도포성		KS F 3218	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 접착 강도(바닥 타일)
	90도 박리 접착 강도(바닥 시트)
	비중		KS M 3705
	실내공기 오염물질 방출량		KS F 3218, KS M 1998
수도용 경질 염화비닐관용접착제 (KS M 3409)	접착력		KS M 3409	·제조회사별 ·제품규격별
	건조 감량
	점도
초산비닐수지 에멀션목재 접착제 (KS M 3700)	목재 오염성		KS M 3700	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력
	요소수지 혼화성
	조막성
	겉모양		KS M 3704
	점도
	회분
	pH		KS M 3705
	증발 찌꺼기

※ 종별의 각 제품 (  )안은 「건설기술 진흥법 시행령」제91조제1항에 따른 시험을 하지않아도 되는 한국산업표준(KS) 규격을 의미함.